## Slide 1
Modélisation de la ségrégation et cinétique d'oxydation
sous irradiation des aciers inoxydables austénitiques
MMC T27/T29
Élève: Chao PAN
Tuteurs professionnels:
Thierry COUVANT
Julien VIDAL
Tuteur académique:
Alain EHRLACHER
Projet réalisé au sein de EDF
EDF Lab les Renardières, Avenue des Renardières, 77250 Ecuelles-Moret-Loing-et-Orvanne
24/02/2020 – 21/08/2020

## Slide 2
01
02
03
04
Présentation générale
Ségrégation induite par irradiation
Cinétique d’oxydation
Couplage
CONTENT
02
05
Conclusion

## Slide 3
01
Présentation générale
PART ONE

## Slide 4
1. Problématique industrielle
04
Contexte : IASCC des vis d’internes de cuve des réacteurs à eau sous pression
Appauvrissement en chrome des joints de grains induit par l’irradiation (RIS)
Composants internes des cuves soumis à un flux neutronique élevé.
Microstructure et propriétés mécaniques évoluent sous l’effet de l’irradiation
IASCC : corrosion sous contrainte intergranulaire assistée par l’irradiation
Besoin de prévoir l’oxydation intergranulaire induite par la RIS.
Finalité du stage : prévoir l’IASCC

## Slide 5
Programmer en Python un modèle physique de RIS
Programmer en Python un modèle physique d’oxydation
Programmer en Python leur couplage
Simulation Code_Coriolis de l’IASCC d’une vis irradiée à améliorer
1. Objectifs du stage
05

## Slide 6
02
Ségrégation induite par irradiation
PART TWO

## Slide 7
2. Mécanisme de la RIS
07
Effet Kirkendall inverse
Premier Atome Frappé
http://docplayer.fr/80373456-Impact-des-rayonnements-ionisants-sur-les-materiaux.html
Défauts ponctuels

## Slide 8
08
Modèle MIK (Modified Inverse Kirkendall)
Hypothèse principales
Équations principales
2. Modèle de la RIS
Couplage de flux entre les lacunes et les solutés
Le joint de grain agit comme un puit de recombinaison parfaite
Alliage ternaire Fe-Cr-Ni
1D axis
Joint de grain

## Slide 9
09
Objectif : bien comparer le calcul et la simulation
x est la distance au joint de grain
2. Post-traitement du calcul
g représente le profil numérique
h représente le profil de génération des rayons X

## Slide 10
10
Données d’entrées:
Fe, Cr, Ni initial, Température, flux d’irradiation
Oui
2. Algorithme du modèle MIK
énergies de migration
Fréquence de saut
Coefficient de diffusion
Flux des espèces
Initialisation
Données de sorties:
Teneur de Fe, Cr, Ni, lacune, interstitiels
Post-traitement
Sorties

## Slide 11
2. Architecture du code Python du MIK
11
Programmation orientée objet

## Slide 12
Données d’entrées: Fe = 0.7, Cr = 0.21, Ni = 0.09, DOSE = 140 dpa, T = 360 °C
2. Résultat des tests du code
12
Élément | Écart relatif à 140 dpa
Fe | 0.0015%
Cr | 0.0029%
Ni | 0.0056%

## Slide 13
13
2. Effet de l’état initial du joint de grain
DOSE = 140 dpa
Très peu d’effet
Etat initial du Cr | Teneur (%) du Cr au joint de grains
Acier inoxydable austénitique 304 | 10.4%
Homogène | 10.1%

## Slide 14
03
Cinétique d’oxydation
PART THREE

## Slide 15
15
3. Définition de l’oxydation
Oxydation uniforme
Oxydation localisée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passivation
Eau
Joint de grain
Oxydation

## Slide 16
16
3. Mécanisme d’oxydation

## Slide 17
17
Hypothèses
Le transport d'espèces à travers le film détermine la vitesse de croissance du film d’oxydes
Les réactions inter-faciales ne déterminent la vitesse que pour les films très minces
3. Modèle généralisé de croissance du film
Trois espèces qui contribuent à au processus de la croissance du film d’oxyde : les lacunes d'oxygène, les cations de Cr en positions de réseau et les cations de Cr en position interstitielle
Équation

## Slide 18
18
3. Algorithme du modèle généralisé
Données d’entrées:
, , , T,
Données de sorties:
la profondeur d’oxydation, les flux des trois espèces
Oui
, et à t = 0
, et
Flux total
Profondeur
Initialisation
Non
Sorties

## Slide 19
19
3. Architecture du code et résultat
T = 600 K, pH = 7.2, ,
, =0.5 V
Profondeur de l’oxydation

## Slide 20
20
3. Cas-test du code
Variables | Écart relatif
Profondeur d’oxydation | 
Flux des lacunes d’oxygène | 
Flux total | 
Variables | Écart relatif

## Slide 21
04
Couplage
PART FOUR

## Slide 22
22
3. Principe du couplage
Temps
Profondeur le long du joint de grain discrétisé
21
21
21
21
21
19.8
20
20
20
21
20
19
19
19
18
18
1 nm
t = 70 s
t = 275 s
t = 627 s
t = 0 s
18.6
17.3
Notes: On connait pas la loi d’évolution du Cr dans le métal, on prend pas en compte

## Slide 23
23
3. Algorithme du couplage
Oui
MIK, OXY
Enregistrer
Initialisation
Non
Sorties

## Slide 24
24
3. Résultat du couplage
T = 600 K, pH = 7.2, =0.21, =0.09, = dpa/s
Notes: La prévision du modèle ne permet pas de l’accélération de l’oxydation des joints de grains affectés par la RIS. En conséquence, le couplage entre RIS et oxydation va aboutir à une réduction du risque de CSC, ce qui est contraire à l’expérience.

## Slide 25
05
Conclusion
PART FIVE

## Slide 26
26
5. Conclusions et perspectives
Conclusions:
1. Le modèle MIK sert à prévoir la RIS. Son implémentation en Python est numériquement satisfaisante.
2. Le modèle généralisé d’oxydation calcule la profondeur de l’oxydation. Son code Python est agréable.
3. Le couplage entre RIS et oxydation va aboutir à une réduction du risque de CSC, ce qui est contraire à l’expérience
Perspectives:
1. l’intégration dans le code Coriolis : facile car l’architecte des codes livrés et les cas-tests au bon niveau
2. Améliorer les performances du couplage
3. Introduire l’appauvrissement du Cr induit par l’oxydation

## Slide 27
Merci beaucoup
MMC T27/T29
Élève: Chao PAN
Tuteurs professionnels:
Thierry COUVANT
Julien VIDAL
Tuteur académique:
Alain EHRLACHER
Projet réalisé au sein de EDF
EDF Lab les Renardières, Avenue des Renardières, 77250 Ecuelles-Moret-Loing-et-Orvanne
24/02/2020 – 21/08/2020

## Slide 28
01
Équations dans le modèle MIK
Appendice
Pour calculer les flux

## Slide 29
02
Équations dans le modèle MIK
Pour calculer les coefficients de diffusion
Appendice

## Slide 30
03
Équations dans le modèle MIK
Pour calculer les fréquences de saute entre un atome et un défaut ponctuel
Appendice

## Slide 31
04
Équations dans le modèle MIK
Pour calculer les énergies de migrations
Appendice

## Slide 32
05
Équations dans le modèle généralisé de croissance du film
Pour calculer le flux des lacunes d’oxygènes dans le film d’oxyde
Appendice

## Slide 33
06
Équations dans le modèle généralisé de croissance du film
Pour calculer le flux des cations de Cr dans le film d’oxyde
Appendice

## Slide 34
07
Équations dans le modèle généralisé de croissance du film
Pour calculer le flux des interstitiels de Cr dans le film d’oxyde
Appendice