## Slide 1: Modélisation de la ségrégation et cinétique d'oxydation sous irradiation des aciers inoxydables austénitiques
Réunion du groupe T29, 24/03/20
C. Pan, T. Couvant, J. Vidal

## Slide 2
Contexte : IASCC des vis d’internes de cuve
Projet ‘Internes de Cuve’
Appauvrissement en chrome des joints de grains induit par l’irradiation (RIS)
Composants internes des cuves soumis à un flux neutronique élevé.
Microstructure et propriétés mécaniques évoluent sous l’effet de l’irradiation
IASCC : corrosion sous contrainte intergranulaire assistée par l’irradiation
Accélération de l’oxydation intergranulaire induite par la RIS ?
Notes: Les composants internes des cuves des réacteurs à eau sous pression sont soumis à un flux neutronique élevé.
Cette irradiation neutronique provoque une évolution importante de la microstructure et des propriétés mécaniques des aciers inoxydables austénitiques : durcissement, perte de ductilité, perte de ténacité, fluage sous irradiation, sensibilité à la corrosion sous contrainte.
Parmi ces phénomènes, la ségrégation induite par irradiation (RIS) conduit à la diminution de la teneur en chrome aux joints de grains. Ce mécanisme semble fortement promouvoir la fissuration intergranulaire par corrosion sous contrainte (IASCC).

## Slide 3
Objectifs du stage
Programmer en Python un modèle physique de RIS
Programmer en Python un modèle physique d’oxydation
Programmer en Python leur couplage
Finalité du stage : permettre de mieux prévoir l’IASCC
Simulation Code_Coriolis de la CSC d’une vis irradiée

## Slide 4
Démarche
1. Synthèse bibliographique
2. Prévision de la ségrégation aux joints de grains
3. Prévision de l’oxydation intergranulaire
4. Couplage RIS / Oxydation

## Slide 5
RIS
Ségrégation induite par irradiation

## Slide 6
Comment implémenter RIS
1. Système des équations dérivées partielles
Raison de convolution

## Slide 7
Résultats -- RIS
MIK
Fe = 0.7, Cr = 0.21, Ni = 0.09
Valeurs initiales
Pas de difference

## Slide 8
Résultats -- RIS
Donner un profile de Cr TNES-304
Motivation: effet d’état initiales
Conclusion: ’état initial pas d’influence évidemment
Seuil de Cr: 12%
Acier inxydable

## Slide 9
Résultats -- RIS
Analyse de sensibilité
Base line
Height
Un exemple de paramètres
Comment choisir
Comment déterminer son intervalle
Modèle de Chaos
Stratégie de tirage

## Slide 10
Résultats – oxydation
Théorie

## Slide 11
Résultats – oxydation
Profondeur
Vacancy flux
Maximul error rate 0.00004%

## Slide 12
Résultats – couplage
Explication de cette partie
Dernière image pour d’autre temps/does

## Slide 13
Résultats – couplage
Explication de base de données

## Slide 14
Conclusions
RIS:
MIK implementation,
MIK teste,
plan d’expérience pour l‘analyse de sensibilité
Ce qui est déjà fait:
Ce qui n’est pas fait :
GiMIK implementation,
GiMIK teste,
Calcul de l‘analyse de sensibilité
Oxydation:
Code implementation,
Code teste,
Ce qui est déjà fait:
Ce qui n’est pas fait :
Analyse de sensibilité
Couplage:
Optimisation n’est pas faite

## Slide 15
Merci